.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

АМДВ.25XXX.YYYY

Настоящая технологическая инструкция предусматривает подготовку и организацию трудового процесса при выполнении технологических операций сборки и монтажа электронных компонентов на печатную плату и отмывки печатных плат после пайки.

Перед началом работы проверить параметры окружающей среды.

Параметры окружающей среды в производственном помещении для сборочно-монтажного производства и в помещении склада хранения ЭРЭ должны соответствовать следующим требованиям:

- температура +19 ÷ 28°С;

- относительная влажность 40 ÷ 60%.

Работу с печатными платами проводить в перчатках х/б или держать платы за торцы или технологические поля во избежание загрязнения жировыми пятнами паяемых поверхностей.

- Организация трудового процесса

  - К работе допускаются лица изучившие настоящую инструкцию, инструкции по эксплуатации оборудования и прошедшие инструктаж по технике.

  - Чистоту и порядок на рабочем месте поддерживать в течении всей рабочей смены.

  - Все операции должны производиться в следующей спецодежде:

    - халат из х/б ткани ГОСТ 12.4.131-83; ГОСТ 12.4.132-83;ГОСТ 2476081-83;

    - шапочка ГОСТ 23134-78;

    - антистатический браслет по  ГОСТ Р 53734.5.1-2009

    - При выполнении операций с использованием отмывочных жидкостей в соответствии с указаниями в МК использовать нитриловые перчатки ГОСТ 3-88.

- Подготовка рабочего места при монтаже и сборке компонентов на печатную плату

  - Убрать с рабочего места посторонние предметы.

  - Подготовить и разместить в удобном для работника положении конструкторскую и технологическую документации, необходимые инструкции по технике безопасности и эксплуатации.

  - Получить перечисленные в соответствующей технологической карте изделия, сборочные единицы, детали, полуфабрикаты, основные и вспомогательные материалы.

  - Подготовить к работе перечисленные в технологической документации инструмент, оснастку, тару; проверить соответствие маркировки оснастки с указанной в ТД. На немаркированной оснастке производить работу запрещается.

  - Протереть тканью, смоченной в спирте, проволоку припоя (в случае использования припоя) и оснастку в местах соприкосновения оснастки с деталями.

  - Отходы марли после очистки трафарета от остатков паяльной пасты помещать в тару для отходов с плотно закрывающейся крышкой.

  - После окончания работы:

    - убрать инструмент, оснастку, приспособления, 




расходные материалы, комплектующие и документацию;

    - отключить электрооборудование

- Подготовка рабочего места при отмывке печатных плат после пайки

  - Убрать с рабочего места посторонние предметы.

  - Подготовить и разместить в удобном для работника положении технологическую документацию, необходимые инструкции по эксплуатации оборудования, приборов и т.д., используемых при выполнении операции, технические описания, инструкции по технике безопасности.

  - Получить перечисленные в соответствующей технологической карте изделия,  сборочные единицы, детали, вспомогательные материалы.

  - Подготовить к работе перечисленное в ТД оборудование для отмывки печатных плат.

  - Соблюдать правила обращения с отмывочными жидкостями, указанными в их паспортах безопасности.

  - Работать в нитиловых перчатках ГОСТ 3-88

  - После окончания работы:

    - убрать инструмент, оснастку, приспособления, 
расходные материалы, комплектующие и документацию;

    - отключить электрооборудование